# Refractive Index – Copper[1]
[1] Data taken from various sources and interpolated

Wave length [nm]	n	k
435.8	1.017	2.300
546.1	1.015	2.893
700.0	0.412	4.203

refractive-real: 1.017 1.015 0.412
refractive-imaginary: 2.300 2.893 4.203

# Refractive Index – Gold

Wave length [nm]	n	k
435.8	1.587	1.921
546.1	0.347	2.638
700.0	0.161	3.952

refractive-real: 1.587 0.347 0.161
refractive-imaginary: 1.921 2.638 3.952

# Refractive Index – Silver

Wave length [nm]	n	k
435.8	0.158	2.336
546.1	0.126	3.307
700.0	0.142	4.523

refractive-real: 0.158 0.126 0.142
refractive-imaginary: 2.336 3.307 4.523

# Refractive Index – Iron

Wave length [nm]	n	k
435.8	2.51	2.73
546.1	2.94	2.93
700.0	2.87	3.18

refractive-real: 2.51 2.94 2.87
refractive-imaginary: 2.73 2.93 3.18

# Refractive Index – Aluminium

Wave length [nm]	n	k
435.8	0.580	5.298
546.1	0.942	6.640
700.0	1.830	8.310

refractive-real: 0.58 0.942 1.83
refractive-imaginary: 5.298 6.64 8.31